牌号：440A

440A不锈钢化学成分

| 牌 号 | 化学成分(质量分数)(％)③允许含有不大于O.60％镍 ①可加入不大于0.60％钼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 |
| 440A | O.60～ | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | 16.00～18.00 | ① |
|  | O.75 |  |  |  |  |  |  |  |

440A不锈钢力学性能

| 440A | 热处理(退火)温度／℃ | 拉力试验 |  |  | 硬度试验 |  |  | 弯曲试验180° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ó0 .2 | ób | δ5(％) | HBS | HRB | HV | d一弯芯直径 |
|  |  | MPa |  |  |  |  |  | a一钢板厚度 |
|  |  | ≥ |  |  | ≤ |  |  |  |
|  | 约750快冷或800～900缓冷 | 245 | 590 | 15 | 255 | HRC25 | 269 | d=2a |

440A不锈钢特性应用

硬化状态下，坚硬，韧性高作刃具、量具、轴承